А.И.Смирнов. Задачи по курсу “Физика металлов”

- Решить уравнение движения электрона  с законом дисперсии cos(ka) в постоянном электрическом поле

- В приближении  свободных электронов определить минимальное расстояние от поверхности Ферми до границы зоны Бриллюэна для одновалентных металлов, атомы которых расположены в узлах ОЦК и ГЦК решгеток. В каком из случаев отношение этого расстояния к импульсу Ферми больше?

- Оценить импульс Ферми, скорость Ферми, энергию Ферми, температуру Ферми типичного металла.

- Оценить радиус экранирования заряда в типичном металле

- Оценить характерные времена рассеяния для электрон-фононных, электрон-электронных и электрон-примесных (концентрация примесей равна 1 атмному проценту) столкновений при температурах T=300 К и Т=1 К.

- Оценить размер образца, в котором возможно наблюдение мезоскопических осцилляций сопротивления  при температуре 1 К , считая  относительную концентрацию дефектов равной 0.01. Определить величину характерного магнитного поля, необходимого для наблюдения таких осцилляций.

- Оценить вероятность испускания фонона электроном в чистом металле при температуре Т=1 К за один оборот по циклотронной орбите в магнитном поле 2 Т.

- Оценить температуру, при которой сравниваются длины пробегов электронов, обусловленные рассеянием на фононах и друг на друге.

- Оценить сопротивление микроконтакта диаметром 1 микрон.

- Получить выражение для эффективной диэлектрической проницаемости газа свободных электронов.

- Для каких частот при рассмотрении отражения электромагнитных волн от поверхности металла можно пренебречь токами смещения по сравнению с токами проводимости?

- Оценить величину остаточного удельного сопротивления металла, содержащего 0.1% примесей. Каков порядок величины отношения сопротивления при комнатной температуре к остаточному сопротивлению для такого металла?

- Найти тензоры проводимости и сопротивления для газа свободных электронов в магнитном поле  в -приближении.

- Оценить максимальный порядок циклотронного резонанса, который можно наблюдать на частоте 10 ГГц в образце типичного металла, содержащего 10-5 атомной доли примесей.

- Оценить концентрацию примесей, при которой можно наблюдать эффект де Гааза-Ван-Альфена в поле 20 кЭ в металле с типичными параметрами.

- Оценить степень однородности поля, при которой можно наблюдать осцилляции де Гааза-Ван-Альфена в монокристалле меди при температуре 1 К.

- Оценить коэффициент отражения электромагнитной волны с частотой 10 ГГц от поверхности металла в условиях аномального скин-эффекта. При нагревании до какой температуры коэффициент отражения начнет уменьшаться?

- Оценить температуру, при которой возможно наблюдение квантового эффекта Холла в магнитных полях до 8 Т.